«ОБУСТРОЙСТВО ТЕРМОКАРСТОВОГО ГАЗОКОНДЕНСАТНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ НА ПЕРИОД ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ. ПЛОЩАДОЧНЫЕ ОБЪЕКТЫ» Технологическая карта № 014-ТХ Сборки и сварки монтажного стыка стенки рулонного резервуара, выполняемых электродами с основным видом покрытия

Содержание.

- Требования к квалификации сварщиков. Сварка и испытание контрольных  образцов до начала сварочных работ на объекте.

- Требования к сварочным материалам. Входной контроль. Хранение и подготовка к работе.

- Технологические требования перед сваркой.

- Технологические параметры сварки.

- Контроль качества.

- Оборудование.

Технологическая карта разработана для сборки и сварки монтажного стыка стенки рулонного резервуара, выполняемых электродами с основным видом покрытия для проекта «Обустройство термокарстового газоконденсатного месторождения на период промышленной эксплуатации. Площадочные объекты».

1. Требования к квалификации сварщиков. Сварка и испытание

контрольных образцов до начала сварочных работ на объекте.

1.1. К сварочным работам при изготовлении, монтаже резервуаров могут быть сварщики, аттестованные на уровень профессиональной подготовки в соответствии с ПБ 03-273-99 и имеющие аттестационное удостоверение, в котором указывается к каким видам работ допущен сварщик (способ сварки, наименование изделий, группа сталей, положение шва в пространстве, а также при наличии у сварщиков допускных листов.

1.2. Сварщик, впервые приступающий в данной организации к сварке, несмотря на наличие удостоверения, должен перед допуском к работе пройти проверку путем сварки и контроля допускных (пробных) стыков.

1.3. Конструкция допускного стыка должна соответствовать видам работ, указанным в удостоверении сварщика. Методы и объемы контроля допускных стыков должны отвечать соответствующим правилам Ростехнадзора России. Допускные стыки проверяются путем визуального и измерительного контроля, ультразвукового или радиографического контроля и механических испытаний.

Допускные стыки должны быть идентичны производственным стыкам, которые будет сваривать проверяемый сварщик, или однотипны с ними. По результатам проверки качества допускных стыков составляется акт или протокол, являющийся основанием для допуска сварщика к выполнению сварочных работ.

2.  Требования к сварочным материалам. Входной контроль.

Хранение и подготовка к работе.

2.1 Электроды для ручной дуговой сварки.

2.1.1. Для ручной дуговой сварки стыков из углеродистых, низколегированных сталей необходимо применять электроды, удовлетворяющие требованиям ГОСТ 9466. Марку электродов следует выбирать в зависимости от марки свариваемой стали и согласно требованиям проектной документации. Для сварки изделий, могут быть использованы электроды, Российского и иностранного производства приведенные в табл.1.

Таблица 1.  Область применения электродов для сварки металлоконструкций резервуаров.

| Характеристика свариваемой стали |  | Марка электродов* |
| --- | --- | --- |
| Тип, класс стали | Марка стали | LB-52U |
| Низколегированная конструкционная | 09Г2С |  |
| * Электроды LB-52U предназначены для сварки на постоянном токе обратной полярности (плюс на электроде). |  |  |

2.1.2. Перед сваркой производственных стыков и испытаниями электроды должны быть прокалены по режиму, приведенному в соответствующем документе (ОСТ, ТУ) или этикетке на пачке. В случае отсутствия таких данных режим прокалки для электродов с основным покрытием марки LB-52U, перед сваркой должен быть – температура прокалки 360÷400°С, в течение 1 часа.

Импортные электроды прокаливать по тому же режиму, что и отечественные с аналогичным типом покрытия.

Примечание: прокалка электродов может производиться не более трех раз.

2.1.3. Электроды с основным покрытием, следует использовать в течение 5 суток после прокалки, в течение 15 суток, если их хранят на складе с соблюдением требований п.2.1.4. По истечении указанного срока электроды перед применением необходимо вновь прокалить. В случае хранения электродов в сушильном шкафу при температуре 80÷115°С срок их годности не ограничивается.

Электроды после прокалки необходимо уложить в термопенал, для избежания  втягивания в электродное покрытие влаги.

2.1.4. Электроды должны храниться в теплом помещении складе (кладовой). В нем должна поддерживаться температура не ниже 15°С при относительной влажности не более 50%. Электроды следует хранить на стеллажах раздельно по маркам и партиям. На складе (или в другом подходящем месте) должны быть установлены печь для прокалки электродов при температуре до 400°С и сушильный шкаф с температурой 80÷115°С, обеспечивающие потребность организации в электродах. Если электроды используются сразу после прокалки (в течение суток) или в течение времени, указанного в п.2.1.3, и при этом на складе, где хранятся электроды, поддерживаются температура и влажность воздуха согласно требованиям настоящего пункта, наличие сушильного шкафа не является обязательным.

3. Технологические требования перед сваркой.

- Перед началом работ сварочный выпрямитель должен быть надёжно заземлён.

- Свариваемые поверхности конструкции и рабочее место сварщика следует защитить от дождя, снега, ветра.

- Особенности техники выполнения швов при ручной дуговой сварке обусловливаются процессом капельного переноса в дуге расплавленного электродного металла. Скорость движения, устанавливаемая в зависимости от силы тока, диаметра электрода, его марки и положения шва в пространстве, должна обеспечивать надлежащую глубину проплавления свариваемых кромок без прожогов и излишних натеков металла. При уширенном валике в расплавленном состоянии находится значительное количество металла, который застывает медленнее, чем при узком шве. Это существенно влияет на газонасыщенность металла шва, а также на структуру шва и зоны термического влияния.

- Металл в зоне сварного соединения перед сваркой должен быть просушен и прогрет с доведением его температуры до положительной. При наличии на кромках следов влаги или наледи требуется просушка стыков путем нагрева до температуры 20÷50°С.

- Подогрев стыков при сварке производится в тех же случаях, что и при положительной температуре окружающего воздуха, но температура подогрева должна быть на 50°С выше указанной.

- Во время ремонта сварные соединения должны быть защищены от воздействия осадков, ветра, сквозняков до полного их остывания.

Примечание: При сварке в местных укрытиях типа будок, кабин, палаток температурой окружающего воздуха считается температура внутри укрытия на расстоянии 0,5–0,8 м от стыка по горизонтали.

4. Технологические параметры сварки.

| Положение шва | Номер валика (шва) | Диаметр, мм | Сила тока, А | Род и полярность тока |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вертикальное | 1 2 | 2,6 3,2 | 60–80 80–120 | постоянный; обратная =/+/ |
| Горизонтальное |  |  |  |  |

5. Контроль качества по РД-03-606-03.

- Визуально-измерительный контроль – 100 %.

- Дефекты в швах должны быть удалены механическим способом и переварены основным швом.

- Сварные соединения, не отвечающие требованиям к их качеству, необходимо исправить. Способ исправления назначается руководителем сварочных работ.

Операционно-технологическая карта сборки и сварки монтажного стыка стенки рулонного резервуара, выполняемых электродами с основным видом покрытия.

| ОБЪЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА |  | ТИП МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ |  |  |  | СТЫКУЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ |  | ШИФР КАРТЫ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обустройство Термокарстового газокоденсатного месторождения на период промышленной эксплуатации. Площадочные объекты. |  | Рулонный резервуар РВС-1000 |  |  |  | лист + лист |  | ТК-ТГКМ-014-ТХ |
| Характеристика материала |  |  |  |  |  | Сварочные материалы | Число слоев 2 для толщин стенок 4,0–8,0 мм Форма разделки и размеры сварного шва – смотри далее. | Предварительный подогрев |
| Марка стали, номер ТУ, ГОСТ | Толщина стенки, мм |  | Класс прочности | Нормативный предел прочности, МПа | Эквивалент углерода, % | тип Э50А по ГОСТ 9467-75, марки LB-52U, диаметром 2,6–3,2 мм. |  | При температуре окружающего воздуха ниже плюс 5°С, наличии влаги, наледи и т.п. допускается просушка свариваемых участков нагревом до температуры 50–70°С. |
| Сталь 09Г2С ГОСТ2777 | 4,0–8,0 |  | С 345 | 490 | ≤ 0,43 |  |  |  |

ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ

1. После формообразования полотнища по всей высоте с помощью специального приспособления (см. ППР схема 9) срезают нахлест с разделкой кромки и окончательно собирают монтажный стык с зазором в пределах 1±1 мм на прихватках с некоторым выводом собранного стыка наружу за проектную кривизну резервуара с тем, чтобы после сварки монтажного стыка угловые деформации не превышали допусков, указанных в проекте. Для этой цели применяют сборочные скобы (см. ППР схема 10), обеспечивающее вывод стыкуемых участков полотнищ в требуемое положение. Смещение кромок не должно превышать 10% толщины стенки пояса.

| Рис.1 2. Перед сваркой горизонтальных монтажных швов заводские швы должны быть удалены на длине 50 мм с каждой стороны монтажного стыка с последующей подготовкой кромок под сварку по сечению С–С (см. рис.1). |  |
| --- | --- |

Порядок выполнения вертикальных и горизонтальных участков сварных стыков в зоне одного пояса показан на схеме Рис.2. Рис.2 Порядок сварки вертикальных и горизонтальных стыков пояса

СБОРКА И СВАРКА ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ

| Конструкция соединения | Порядок сварки и конструктивные элементы шва В=12 ±2 мм Рис.3 |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАЦИЙ СБОРКИ И СВАРКИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ

| №п/п | Операция |  | Содержание операций |  |  | Оборудование и инструмент |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка |  | Очистить кромки листов от ржавчины, грязи, масла. |  |  | Скребок, щетка, ветошь. |  |
| 2 | Подготовительная |  | Зачистить до металлического блеска свариваемые кромки и прилегающие к разделке поверхности на ширину не менее 20 мм. При этом толщина свариваемого материала после не должна быть выведена за пределы минусового допуска. |  |  | Шаблон сварщика УШС-3, линейка, штангенциркуль, шлифовальная машинка, |  |
| 3 | Сборочная |  | 1. Очистить свариваемые поверхности от влаги и наледи. 2. Осуществить сборку на сборочных приспособлениях и поперечных гребенках в соответствии с требованиями чертежа на изделие. 3. Величина зазора в местах сварки должна соответствовать требованиям рис.3 данной технологической карты. 4. Прихватки не выполнять. |  |  | Ручная газопламенная горелка, шаблон сварщика УШС-3, сборочные приспособления, линейка, шлифмашинка. |  |
| 4 | Подогрев стыка |  | 1. Произвести предварительный подогрев участка сварного соединения до 100°С – при температуре окружающего воздуха ниже минус 20°С. 2. Замер температуры производить с шагом не более 200 мм но не менее чем в 2-х точках, на расстоянии 15 мм от кромки. |  |  | Ручная газопламенная горелка, контактный термометр, термокарандаш. |  |
| 5 | Сварка корневого слоя шва |  | Сварку корневого слоя выполняет один сварщик участками 150–200 мм обратно–ступенчатым способом ступенями равной длины. Последовательность расположения ступеней и участков – сверху вниз (рис.2). Направление сварки – на подъем. После завершения сварки корневого слоя шва следует выполнить визуальный осмотр его поверхности. Участки с излишним усилением (или с поверхностными дефектами) зашлифовать, обеспечив одинаковую высоту валика по всей длине сварного соединения. |  |  | Инвертор сварочный «Lincoln» 270SX. Сварочный агрегат Denio DLW-400ESW. Шлифмашинка, контактный термометр, термокарандаш. |  |
| 6 | Сварка заполняющих и облицовочных слоев шва |  | Сварку заполняющих слоев следует производить согласно схеме, представленной на рис.2. При сварке облицовочных слоев следить за соблюдением требуемой геометрии шва (см. «Конструктивные элементы шва»). Межслойная температура должна составлять не менее +50ºС и не более +250°С. Завышение усиления и ширины шва недопустимо. По окончании сварки каждого слоя производить очистку швов от шлака и брызг металла. |  |  | Инвертор сварочный «Lincoln» 270SX. Сварочный агрегат Denio DLW-400ESW. Шлифмашинка, контактный термометр, термокарандаш. |  |
| 7 | Контрольная |  | В процессе сварки осуществлять пооперационный контроль качества выполнения слоев шва. Произвести визуально–измерительный контроль в объеме 100% вертикальных швов, а также контроль физическими методами согласно требованиям проекта. При этом стыки должны быть очищены от шлака, грязи, брызг расплавленного металла. По внешнему виду сварные швы должны отвечать требованиям: – чешуйчатость шва должна быть гладкая и равномерная, глубина и высота впадин не должна превышать 1 мм; – шов должен плавно сопрягаться с основным металлом; – трещины, несплавления, наплывы, прожоги, свищи, наружные поры и цепочки пор, грубая чешуйчатость не допускаются; – подрезы основного металла не должны быть более 0,2 мм. |  |  | Шаблон сварщика УШС-3, линейка, штангенциркуль, лупа, шаблоны. Оборудование для физических методов контроля согласно карте контроля. |  |
| СБОРКА И СВАРКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТЫКОВ |  |  |  |  |  |  |  |
| Конструкция соединения |  |  |  |  | Порядок сварки и конструктивные элементы шва |  |  |
| Рис.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| №п/п |  | Операция |  | Содержание операций |  |  | Оборудование и инструмент |
| 1 |  | Подготовка и сборка. |  | Перед сваркой горизонтальных монтажных швов заводские горизонтальные швы должны быть удалены на длине 50 мм с каждой стороны монтажного стыка с последующей подготовкой кромок под сварку (см. «Конструкция соединения»). Зачистить до металлического блеска поверхности кромок и прилегающие к разделке поверхности на ширину не менее 20 мм. Зашлифовать начало вертикальных швов до получения проектной разделки кромок. Сборку горизонтальных стыков производить с помощью монтажных приспособлений. Смещение кромок – не более 10% проектной толщины листов. При температуре окружающего воздуха ниже плюс 5ºС и при наличии на кромках следов влаги выполнить просушку стыка до температуры 50÷70ºС. |  |  | Щетка, ветошь, молоток. Ручная газопламенная горелка, шаблон сварщика УШС-3, сборочные приспособления, линейка, шлифмашинка. |
| 2 |  | Сварка |  | К сварке горизонтальных стыков приступать после завершения сварки вертикальных стыков. Выполнить сварку корневого слоя шва. Сварку производить на проход длиной 50–60 мм от середины вертикального шва влево и вправо. Зашлифовать участки начала и завершения корневого слоя. После завершения сварки корневого слоя следует выполнить визуальный осмотр его поверхности. Участки с излишним усилением (или с поверхностными дефектами) зашлифовать. Зачистить корневой слой от шлака. Межслойная температура должна составлять не менее +50ºС и не более +250°С. Выполнить сварку заполняющих и облицовочных слоев шва по схеме рис.2. Производить послойную очистку швов от шлака. Замки смежных слоев должны быть смещены на расстояние не менее 20 мм. |  |  | Инвертор сварочный «Lincoln» 270SX. Сварочный агрегат Denio DLW-400ESW. Ручная газопламенная горелка, шлифмашинка, контактный термометр, термокарандаш. |
| 3 |  | Контрольная |  | В процессе сварки осуществлять пооперационный контроль качества выполнения слоев шва. Произвести визуально–измерительный контроль в объеме 100% швов, а также контроль физическими методами согласно требованиям проекта. При этом стыки должны быть очищены от шлака, грязи, брызг расплавленного металла. По внешнему виду сварные швы должны отвечать требованиям: – трещины, несплавления, наплывы, прожоги, свищи, наружные поры и цепочки пор, не допускаются. – подрезы не должны превышать 0,3 мм. |  |  | Шаблон сварщика УШС-3, линейка, штангенциркуль, лупа, шаблоны. Оборудование для физических методов контроля согласно карте контроля. |
| 4 |  | После сварочные операции |  | Срезать технологическую оснастку. Места приварки к стенке зашлифовать и проконтролировать цветной дефектоскопией. |  |  | Ручная газопламенная горелка, шлифмашинка. Комплект цветной дефектоскопии. |
| 5 |  | Клеймение |  | Нанести клейма сварщиков на расстоянии 100÷150 мм от шва несмываемой краской, маркером. |  |  | Кисть, краска, маркер |
| Примечание: - Сварочное оборудование, сварочные материалы и технологии сварки должны быть аттестованы. - Сварочные электроды проверить на наличие сертификата на конкретную партию, марку и соответствие маркировки и условных обозначений электродов в сертификате и на этикетках упаковки. - После прокалки электроды хранить в термопеналах. - Сборочно–сварочные работы проводить под непосредственным руководством мастера (прораба), имеющего не ниже II-го уровня в соответствии с ПБ 03-273-99. Он же осуществляет пооперационный контроль качества выполнения сборки, сварки. - Данная технологическая карта составлена на основании: ПБ 03-605-03, ГОСТ 31385-2008. |  |  |  |  |  |  |  |
| Не оговоренные в данной технологической карте операции должны выполняться в соответствии с ППР, ПБ 03-605-03, ГОСТ 31385-2008, СНиП 3.03.01-87. |  |  |  |  |  |  |  |
| Карта разработана: _____________ / Саппппппко В.А / Гл. сварщик______ Подпись Ф. И. О. Должность Дата: « 04 » 01 2014г. |  |  |  |  |  |  |  |

Лист ознакомления с технологической картой

| Фамилия | Должность | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |